İML 402 İMALAT LABORATUVARI–2

PLASTİK ŞEKİL VERME İLE İMALATIN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMLERİYLE MODELLENMESİ

ALIŞTIRMA–3: GERİ EKSTRÜZYON

Amaç:

Geri ekstrüzyon işleminde ısı geçişinin ve işlem hızının süreç üzerindeki etkilerinin sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplanması. Farklı sıcaklık ve işlem hızı değerleri için çözümleme sonucu ortaya çıkan değişik sonuçların yorumlanması.

Yöntem:

Yağlamalı geri ekstrüzyon işlemi ile Çelik çubuk şekillendirme sonlu elemanlar yöntemi ile modellenecektir. Bunun için ticari bir yazılım olan MSC. Superform programı kullanılacaktır. Program içinde ekstrüzyon işlem simülasyonunu (benzetimini) basitleştirmek için 2-boyutlu eksenel simetrik model oluşturulacak ve ısı geçişi gözönüne alınarak sıcak şekillendirme işlemi uygulanacaktır. Malzeme için farklı sıcaklık değerlerinde gerçekleştirilen simülasyonlar sonunda parçada oluşan geometrik değişim, birim şekil değişimi dağılımları yanında kuvvet-zaman ilişkisi incelenecektir.

Modelde kullanılacak veriler:

Parça malzemesi: Aşağıdaki tablodan seçilecektir.

Parça malzemesi özellikleri:

Ergime sıcaklığı ( 1500oC

Kalıp malzemesi: Rijit

Kayma sürtünme katsayısı (m): 0.25 ve 0.2

Malzeme benzeş sıcaklığı (Tb): 0.6 ve 0.8

Kalıp sıcaklığı: 300oC

Malzemenin ağızdan çıkış hızı: 6 mm/s ve 30 mm/s

Şekil 1: geri ekstrüzyon 2B eksenel simetrik modeli

Piston ilerleme miktarı: Rejim (steady state) durumuna ulaşılıncaya kadar

Isıl etkiler: Isı iletimi mevcuttur.

Diğer Bilgiler: Ders sırasında ilgili yerde açıklanacaktır.

Ödev:

Laboratuvarda açıklanan dört farklı durum için modellerinizi kurup simülasyonlarınızı tamamlayınız.  Çıkan sonuçları özetle açıklayıp sunarak, aşağıdaki kaynaktan da yararlanarak yorumlayınız.  Yağlamasız ektrüzyonda ölü metal bölgesinin etkisini ve işlem ile kusursuz olarak çekilebilecek en uzun çubuğun boyunu bulunuz.

Raporunuzda jpg resimleri ve MS Excel grafikleri kullanınız.  Yazılı raporunuzu 18 Mart Lab. Dersi başında araştırma görevlisine teslim ediniz.  Bu rapor ikişer kişilik gruplar halinde hazırlanacaktır.

Ödev Grupları:

| Grup | Malzeme | Çıkış Çapı (mm) | Sürtünme katsayısı |
| --- | --- | --- | --- |
| Grup 1 | C15 | 20 | 0.2 |
| Grup 2 | C15 | 20 | 0.25 |
| Grup 3 | C15 | 18 | 0.2 |
| Grup 4 | C15 | 18 | 0.25 |
| Grup 5 | C15 | 16 | 0.2 |
| Grup 6 | C15 | 16 | 0.25 |
| Grup 7 | C22 | 20 | 0.2 |
| Grup 8 | C22 | 20 | 0.25 |
| Grup 9 | C22 | 18 | 0.2 |
| Grup 10 | C22 | 18 | 0.25 |
| Grup 11 | C22 | 16 | 0.2 |
| Grup 12 | C22 | 16 | 0.25 |
| Grup 13 | 100Cr6 | 20 | 0.2 |
| Grup 14 | 100Cr6 | 20 | 0.25 |
| Grup 15 | 100Cr6 | 18 | 0.2 |
| Grup 16 | 100Cr6 | 18 | 0.25 |
| Grup 17 | 100Cr6 | 16 | 0.2 |
| Grup 18 | 100Cr6 | 16 | 0.25 |

Kaynak:

Schey, J., “Introduction to Manufacturing Processes”, 2.Basım, McGraw Hill, 1987.

# Text boxes

Istampa

Simetri ekseni

Kalıp (sabit)

Malzeme akış yönü

Parça

D (sabit)